| ОКП 22 4813 | Группа Л26 |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Технический директор ОАО "Казаньоргсинтез" |
|  | ______________ В.Н. Кудряшов |
|  | ___________ 2002 г. |

ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА  ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 2248-143-00203335-2002

Вводятся впервые

Дата введения с                2002 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора ОАО "МИПП-НПО"Пластик" письмом исх. / | Заместитель технического директора по новым технологиям ОАО "Казаньоргсинтез" |
| ____________ Тхай В.С. | __________Черевин В.Ф. |
| ________ 2002 г. | __________ 2002 г. |
| Главный Государственный санитарный врач по Республике Татарстан | Директор завода по переработке пластмасс ОАО "Казаньоргсинтез" |
| ________________ Морозов В.В. | _____________ Сабиров Р.А. |
| _ 2002 г. | __________ 2002 г. |

2002

Настоящие технические условия распространяются на детали соединительные из полиэтилена низкого давления (далее по тексту – детали), предназначенные для соединения трубопроводов из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, изготавливаемые методами литья под давлением, прессованием полиэтилена, намотки расплава полиэтилена с последующей механической обработкой, сочетанием вышеуказанных методов и сварки, а также различными методами сварки деталей из труб по ГОСТ 18599-2001.

Детали предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40(С, а также другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды изложены в п.п. 1.1-1.4.

Условное обозначение деталей состоит из наименования вида детали, сокращенного наименования материала (ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100), стандартного размерного отношения (SDR), наружного присоединительного диаметра, назначения детали: для хозяйственно-питьевого водоснабжения обозначают словом "питьевая", в остальных случаях – "техническая" и обозначения настоящих технических условий.

Примеры условного обозначения деталей указаны на рисунках 1-20.

Пример условного обозначения для деталей с приварными отрезками труб:

Втулка под фланец с приварным отрезком трубы, из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 225 мм, для труб с SDR11, хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Втулка под фланец с приварным отрезком трубы ПЭ80 225 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-00203335-2002.

|  |  |  |  |  | ТУ 2248-143-00203335-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп | Дата |  |
| Разраб. | Маркина |  |  | Детали соединительные из полиэтилена низкого давления для напорных труб Технические условия | Лит | Лист | Листов |
| Проверил | Кашапо-ва |  |  |  |  | А |  | 2 | 9 |
| Н.контр. | Чернова |  |  |  | ОАО «Казаньоргсинтез» |
| Утв. |  |  |  |  |  |

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Детали должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.2  Детали изготавливают из полиэтилена с минимальной длительной прочностью MRS 6,3; 8,0; 10,0 МПа (ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100).

Марки полиэтилена, применяемые для изготовления деталей, приведены в приложении А.

Детали, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны изготавливаться из марок полиэтилена, имеющих разрешение органов Госсанэпиднадзора Российской Федерации.

Допускается изготавливать детали технического назначения с использованием вторичного сырья той же марки, образующегося при собственном производстве и соответствовать требованиям настоящих технических условий.

1.3  Виды и размеры

1.3.1  Виды деталей и номинальные наружные диаметры (диаметры соединяемых труб) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Вид детали | Номинальный наружный диаметр, мм | Номер рисунка |
| --- | --- | --- |
| Детали для стыковой сварки: |  |  |
| Втулка под фланец | 63, 110, 160, 225, 280, 315, 355, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 | 1 |
| Тройник равнопроходный | 63, 110, 160, 225 | 2 |
| Переход | 110(63, 160(110, 225(160, 315(225, 400(315,500(315, 500(400, 630(400, 630(500 | 3 |
| Отвод 90( | 63, 110, 160, 225 | 4 |
| Отвод 45( | 63, 110, 160, 225 | 5 |
| Втулка под фланец с приварным отрезком трубы | 63, 110, 160, 225, 280, 315, 355, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 |  |
| Тройник равнопроходный с приварными отрезками труб | 63, 110, 160, 225 |  |
| Переход с приварными отрезками труб | 110(63, 160(110, 225(160, 315(225, 400(315,500(315, 500(400, 630(400, 630(500 |  |
| Отвод 90о с приварными отрезками труб | 63, 110, 160, 225 |  |
| Отвод 45о с приварными отрезками труб | 63, 110, 160, 225 |  |
| Отвод сварной 30( | 90, 110, 160, 225, 280, 315, 355, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 | 6 |
| Отвод сварной 45( | 90, 110, 160, 225, 280, 315, 355, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 | 7 |
| Отвод сварной 60( | 90, 110, 160, 225, 280, 315, 355, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 | 8 |
| Отвод сварной 90( | 90, 110, 160, 225, 280, 315, 355, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 | 9 |
| Тройник сварной 90( | 90, 225, 280, 315, 355, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200 | 10 |

Продолжение таблицы 1

| Тройник сварной неравнопроходный | 110(63, 110(90, 160(63, 160(110, 225(63, 225(90, 225(110, 280(63, 280(110, 280(160,280(225, 315(63, 315(90, 315(110, 315(160, 315(225, 315(280, 355(63, 355(110, 355(160, 355(225, 355(280, 355(315, 400(110, 400(160, 400(225, 400(280, 400(315, 400(355, 500(110, 500(160, 500(225, 500(315, 630(315, 630(400,630(500, 710(315,710(400, 710(500, 710(630, 800(400, 800(500,800(630, 800(710, 900( 400,900(500, 900(630, 900(710, 900(800,1000(400, 1000(500, 1000(630, 1000(710, 1000(800, 1000(900, 1200(500, 1200(630, 1200(710, 1200(800, 1200(900, 1200(1000 | 11 |
| --- | --- | --- |
| Детали для стыковой и электромуфтовой сварки: |
| Втулка под фланец с удлиненным хвостовиком | 63, 110, 160, 225 | 12 |
| Заглушка с удлиненным хвостовиком | 63, 110, 160, 225 | 13 |
| Тройник равнопроходный с удлиненными хвостовиками | 63, 110, 160 | 14 |
| Переход с удлиненными хвостовиками | 110(63, 160(110, 225(160 | 15 |
| Отвод 90( с удлиненными хвостовиками | 63, 110, 160, 225 | 16 |
| Детали для раструбной сварки: |
| Муфта раструбная | 32, 50, 63 | 17 |
| Тройник раструбный | 32, 50, 63 | 18 |
| Отвод раструбный | 32, 50, 63 | 19 |
| Переход комбинированный | 32 (для раструбной сварки)(50 (для стыковой сварки) | 20 |

1.3.2  Конструкция и размеры деталей должны соответствовать рисункам 1-20. Размеры, обозначенные на рисунках знаком *, указаны для справки.

## Втулка под фланец

Рисунок 1

Пример условного обозначения: Втулка под фланец, из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 225, для труб SDR11, для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Втулка под фланец ПЭ80 225 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | R*, мм | L, мм | l, мм | Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 63 | 3,0 | 50 | 12 | 0,125 | 0,116 | 0,107 | 0,098 | 0,093 |
| 110 | 3,5 | 80 | 20 | 0,518 | 0,472 | 0,429 | 0,388 | 0,364 |
| 160 | 3,5 | 80 | 28 | 1,055 | 0,956 | 0,867 | 0,779 | 0,728 |
| 225 | 4,5 | 80 | 40 | 1,854 | 1,659 | 1,483 | 1,308 | 1,208 |
| 280 |  |  |  | 3,450 | 3,080 | 2,747 | 2,413 | 2,224 |
| 315 | 5,5 | 100 | 50 | 4,453 | 3,975 | 3,545 | 3,115 | 2,871 |
| 355 |  |  |  | 5,950 | 5,351 | 4,810 | 4,270 | 3,964 |
| 400 | 6,0 | 100 | 50 | 7,643 | 6,873 | 6,179 | 5,485 | 5,092 |
| 500 | 7,0 | 100 | 50 | 11,984 | 10,781 | 9,698 | 8,617 | 7,999 |
| 630 | 8,5 | 100 | 50 | 14,479 | 12,569 | 10,849 | 9,128 | 8,151 |
| 710 | 9,5 | 100 | 55 | 20,678 | 18,249 | 16,065 | 13,880 | 12,417 |
| 800 | 10,0 | 100 | 55 | 26,758 | 23,684 | 20,905 | 18,126 | 16,559 |
| 900 | 11,0 | 100 | 55 | 32,680 | 28,785 | 25,270 | 21,758 | 19,770 |
| 1000 | 12,0 | 100 | 60 | 40,432 | 35,625 | 31,255 | 26,952 | 24,491 |
| 1200 | 14,0 | 100 | 60 | 57,998 | 51,063 | 44,821 | 38,574 | 35,036 |

Тройник равнопроходный

63,110,160 мм                                             225мм

Рисунок 2

Пример условного обозначения: Тройник из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 225 мм, для труб SDR11, для хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Тройник ПЭ 80 225 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L1*, мм | L, мм | l, мм | Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 63 | 60 | 120 | 10 | 0,286 | 0,26 | 0,237 | 0,214 | 0,201 |
| 110 | 112 | 225 | 10 | 0,165 | 1,50 | 1,367 | 0,94 | 0,88 |
| 160 | 165 | 330 | 14 | 4,123 | 4,00 | 3,646 | 2,60 | 2,44 |
| 225 | 240 | 480 | 14 | 11,33 | 10,3 | 9,388 | 6,8 | 6,387 |

ПЕРЕХОД

Рисунок 3

Пример условного обозначения: Переход из полиэтилена ПЭ80, наружными присоединительными диаметрами 225х160, для труб SDR11, для технических целей:

Переход ПЭ80 225(160  SDR11 ТЕХНИЧЕСКАЯ  ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L, мм | l1 | l | Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 110х63 | 69 | 9 | 18 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
| 160х110 | 64 | 5 | 15 | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,17 |
| 225х160 | 87 | 10 | 20 | 1,00 | 0,84 | 0,69 | 0,56 | 0,46 |
| 315х225 | 100 | 10 | 20 | 2,25 | 1,88 | 1,55 | 1,25 | 1,03 |
| 400х315 | 104 | 10 | 20 | 4,04 | 3,37 | 2,78 | 2,24 | 1,85 |
| 500х315 | 190 | 10 | 20 | 9,73 | 8,14 | 6,71 | 5,28 | 4,47 |
| 500х400 | 117 | 10 | 20 | 7,16 | 6,00 | 4,94 | 3,98 | 3,30 |
| 630х400 | 224 | 10 | 20 | 18,23 | 15,25 | 12,57 | 10,17 | 8,37 |
| 630х500 | 143 | 10 | 20 | 13,75 | 11,51 | 9,50 | 7,65 | 6,31 |

Отвод 90(

Рисунок 5

Пример условного обозначения: Отвод 90(, из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 225 мм, для труб SDR11, для хозяйственно-питьевого назначения:

Отвод ПЭ80 225 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | RR* | Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 63 | 63 | 0,116 | 0,097 | 0,080 | 0,063 | 0,053 |
| 110 | 110 | 0,616 | 0,516 | 0,425 | 0,334 | 0,283 |
| 160 | 160 | 1,897 | 1,587 | 1,308 | 1,029 | 0,871 |
| 225 | 225 | 5,273 | 4,412 | 3,637 | 2,861 | 2,421 |

Отвод 45(

Рисунок 6

Пример условного обозначения: Отвод 45(, из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 225 мм, для труб SDR11, для хозяйственно-питьевого назначения:

Отвод ПЭ80 225 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | RR* | Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 63 | 63 | 0,058 | 0,048 | 0,040 | 0,032 | 0,027 |
| 110 | 110 | 0,308 | 0,258 | 0,213 | 0,167 | 0,142 |
| 160 | 160 | 0,949 | 0,794 | 0,654 | 0,515 | 0,436 |
| 225 | 225 | 2,636 | 2,206 | 1,819 | 1,431 | 1,211 |

# Отвод сварной 30º

### L*

Lll               l

#### L*

###### S            l

Рисунок 6

Пример условного обозначения: Отвод 30º сварной, из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 400 мм , для труб SDR11 для хозяйственно-питьевого водоснабжения водоснабжения:

Отвод 30º сварной ПЭ80 400 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L*, мм | Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 90 |  | 1,280 | 1,071 | 0,883 | 0,694 | 0,588 |
| 110 |  | 1,892 | 1,583 | 1,304 | 1,027 | 0,869 |
| 160 |  | 4,505 | 3,770 | 3,107 | 2,444 | 2,069 |
| 225 |  | 9,401 | 7,867 | 6,485 | 5,101 | 4,317 |
| 280 |  | 17,586 | 14,716 | 12,130 | 9,543 | 8,075 |
| 315 | 428 | 22,570 | 18,890 | 15,570 | 12,260 | 10,365 |
| 400 | 461 | 38,430 | 32,160 | 26,500 | 20,850 | 17,640 |
| 500 | 551 | 71,340 | 59,690 | 49,200 | 38,700 | 32,760 |
| 630 | 603 | 121,180 | 101,400 | 83,530 | 65,680 | 55,500 |
| 710 | 636 | 160,740 | 134,500 | 110,860 | 87,200 | 73,810 |
| 800 | 672 | 213,086 | 178,300 | 146,980 | 115,620 | 97,850 |
| 900 | 762 | 306,280 | 256,310 | 211,280 | 166,160 | 140,600 |
| 1000 | 802 | 393,300 | 328,990 | 271,130 | 213,200 | 180,300 |
| 1200 | 883 | 613,130 | 513,000 | 422,800 | 332,700 | 281,500 |

## Отвод сварной 45º

ё

Рисунок 7

Пример условного обозначения: Отвод 45º сварной, из полиэтилена ПЭ80 наружным присоединительным диаметром 400 мм, для труб SDR11, для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Отвод 45º сварной ПЭ80 400 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L*, мм | Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 90 |  | 1,724 | 1,443 | 1,189 | 0,935 | 0,792 |
| 110 |  | 2,561 | 2,143 | 1,766 | 1,389 | 1,176 |
| 160 |  | 5,948 | 4,977 | 4,102 | 3,227 | 2,731 |
| 225 |  | 12,017 | 10,055 | 8,288 | 6,519 | 5,518 |
| 280 |  | 22,192 | 18,570 | 15,307 | 12,041 | 10,194 |
| 315 | 498 | 29,130 | 24,380 | 20,100 | 15,810 | 13,380 |
| 400 | 548 | 51,700 | 43,250 | 35,650 | 28,040 | 23,730 |
| 500 | 665 | 98,010 | 82,000 | 67,600 | 53,180 | 45,000 |
| 630 | 741 | 173,200 | 144,900 | 119,300 | 93,800 | 79,400 |
| 710 | 792 | 235,400 | 196,900 | 162,300 | 127,700 | 108,100 |
| 800 | 847 | 319,600 | 267,400 | 220,400 | 173,400 | 146,900 |
| 900 | 960 | 456,200 | 383,600 | 316,200 | 248,700 | 210,500 |
| 1000 | 1022 | 774,300 | 503,400 | 414,800 | 326,100 | 275,900 |
| 1200 | 1146 | 973,000 | 814,055 | 670,990 | 527,920 | 446,785 |

## Отвод сварной 60º

ё

Рисунок 7

Пример условного обозначения: Отвод 60º сварной, из полиэтилена ПЭ80 наружным присоединительным диаметром 400 мм, для труб SDR11, для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Отвод 60º сварной ПЭ80 400 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L*, мм | Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 90 |  | 1,756 | 1,470 | 1,212 | 0,953 | 0,807 |
| 110 |  | 2,606 | 2,180 | 1,797 | 1,414 | 1,196 |
| 160 |  | 6,034 | 5,049 | 4,162 | 3,274 | 2,771 |
| 225 |  | 12,310 | 10,301 | 8,491 | 6,679 | 5,653 |
| 280 |  | 22,781 | 19,066 | 15,716 | 12,363 | 10,462 |
| 315 | 576 | 33,687 | 28,196 | 23,237 | 18,278 | 15,476 |
| 400 | 646 | 60,943 | 50,987 | 42,028 | 33,060 | 27,978 |
| 500 | 783 | 115,430 | 96,568 | 79,601 | 62,615 | 52,991 |
| 630 | 896 | 209,370 | 175,160 | 144,305 | 113,478 | 95,998 |
| 710 | 965 | 286,777 | 239,970 | 197,790 | 155,610 | 131,670 |
| 800 | 1043 | 393,490 | 329,270 | 271,415 | 213,560 | 180,690 |
| 900 | 1179 | 562,970 | 471,105 | 388,645 | 305,520 | 258,495 |
| 1000 | 1266 | 745,370 | 623,580 | 513,760 | 404,035 | 341,715 |
| 1200 | 1439 | 1221,605 | 1022,200 | 842,560 | 662,815 | 561,070 |

Отвод 90º сварной

Рисунок 9

Пример условного обозначения: Отвод 90º сварной, из полиэтилена ПЭ80 наружным присоединительным диаметром 400 мм, для труб SDR11, для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Отвод 90º сварной ПЭ80 400 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L*, мм | Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 90 |  | 2,177 | 1,822 | 1,502 | 1,181 | 0,999 |
| 110 |  | 3,214 | 2,689 | 2,216 | 1,744 | 1,475 |
| 160 |  | 7,238 | 6,057 | 4,992 | 3,927 | 3,324 |
| 225 |  | 14,622 | 12,235 | 10,086 | 7,934 | 6,715 |
| 280 |  | 26,249 | 21,964 | 18,106 | 14,243 | 12,054 |
| 315 | 773 | 40,270 | 33,696 | 27,778 | 21,850 | 18,497 |
| 400 | 900 | 74,794 | 62,577 | 51,576 | 40,565 | 34,343 |
| 500 | 1100 | 142,405 | 119,130 | 98,230 | 77,254 | 65,360 |
| 630 | 1295 | 263,150 | 220,115 | 181,403 | 142,595 | 120,650 |
| 710 | 1415 | 363,850 | 304,475 | 250,990 | 197,410 | 167,105 |
| 800 | 1550 | 503,880 | 421,705 | 347,605 | 273,410 | 231,420 |
| 900 | 1750 | 720,480 | 602,870 | 496,945 | 390,925 | 330,885 |
| 1000 | 1900 | 960,830 | 803,890 | 662,340 | 520,790 | 440,515 |
| 1200 | 2200 | 1594,575 | 1334,370 | 1099,910 | 865,260 | 732,355 |

# Тройник сварной 90(

Рисунок 10

Пример условного обозначения: Тройник 90( сварной, из полиэтилена ПЭ 80, наружным присоединительным диаметром 225 мм, SDR11, для хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Тройник 90( сварной ПЭ 80 225 SDR11 ПИТЬЕВОЙ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L, мм | Расчетная масса детали, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 225 | 380 | 7,349 | 6,149 | 5,069 | 3,988 | 3,372 |
| 280 | 920 | 28,652 | 23,978 | 19,770 | 15,552 | 13,159 |
| 315 | 920 | 35,758 | 29,916 | 24,662 | 19,399 | 16,416 |
| 355 | 1000 | 49,125 | 41,107 | 33,887 | 26,657 | 22,563 |
| 400 | 1000 | 61,294 | 51,300 | 42,275 | 33,250 | 21,812 |
| 500 | 1200 | 114,190 | 95,570 | 78,755 | 61,940 | 52,412 |
| 630 | 1330 | 196,175 | 164,160 | 135,280 | 106,305 | 89,490 |
| 710 | 1410 | 261,535 | 218,880 | 180,310 | 141,835 | 120,080 |
| 800 | 1500 | 348,935 | 292,030 | 240,730 | 189,335 | 160,265 |
| 900 | 1700 | 501,410 | 419,615 | 345,800 | 272,080 | 230,280 |
| 1000 | 1800 | 647,615 | 541,500 | 446,405 | 351,025 | 296,970 |
| 1200 | 2000 | 1018,685 | 852,435 | 756,200 | 552,710 | 510,625 |

Тройник сварной неравнопроходный

Рисунок 11

Пример условного обозначения: Тройник сварной неравнопроходной, из полиэтилена ПЭ80, наружными присоединительными диаметрами 110х63 мм, для туб SDR11, для хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Тройник сварной ПЭ80 110х63 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L, мм | Расчетная масса детали, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 110(63 110(90 | 400 400 | 0,634 0,814 | 0,533 0,758 | 0,440 0,561 | 0,345 0,441 | 0,360 0,374 |
| 160(63 160(110 | 520 520 | 2,065 2,500 | 1,728 2,089 | 1,424 1,721 | 1,121 1,355 | 0,948 1,146 |
| 225(63 225(90 225(110 | 650 650 650 | 9,48 10,207 10,524 | 8,325 8,541 8,749 | 6,861 7,039 7,212 | 5,398 5,538 5,674 | 4,568 4,686 4,801 |
| 280(63 280(110, 280(160 280(225 | 830 830 830 830 | 19,504 20,159 21,252 23,285 | 16,319 16,871 17,787 19,484 | 13,452 13,906 14,661 16,065 | 10,582 10,939 11,533 12,634 | 8,959 9,253 9,756 10,691 |
| 315(63 315(90 315(110 315(160 315(225 315(280 | 830 830 830 830 830 830 | 24,577 24,881 25,194 26,215 28,111 30,223 | 20,568 20,824 21,079 21,936 23,527 25,289 | 16,958 17,172 17,382 18,089 19,399 20,853 | 13,329 13,501 13,666 14,222 15,257 16,396 | 11,282 11,429 11,565 12,037 12,863 13,880 |
| 355(63 355(110 355(160 355(225 355(280 355(315 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 37,525 38,295 39,577 41,962 44,603 46,580 | 31,398 32,044 33,117 35,112 37,326 38,979 | 25,878 26,415 27,303 28,937 30,761 32,129 | 20,359 20,777 21,470 22,762 24,197 25,270 | 17,195 17,575 18,145 16,647 20,873 21,802 |
| 400(110 400(160 400(225 400(280 400(315 400(355 | 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 48,237 49,429 51,642 54,103 55,946 58,311 | 40,361 41,363 43,216 45,268 46,807 48,792 | 33,269 34,086 35,616 37,307 38,580 40,216 | 26,171 26,819 28,016 29,352 30,352 31,637 | 22,145 22,696 23,712 24,843 25,688 26,771 |
| 500(110 500(160 500(225 500(315 | 1200 1200 1200 1200 | 89,671 91,067 93,841 98,667 | 75,041 76,209 78,366 82,565 | 61,855 62,805 64,505 68,049 | 48,659 49,400 50,825 53,580 | 41,173 41,819 43,007 45,306 |
| 630(315 630(400 630(500 | 1460 1460 1460 | 182,685 190,190 201,210 | 152,865 159,087 168,340 | 125,970 130,910 138,605 | 99,066 103,075 109,060 | 83,781 87,201 92,255 |
| 710(315 710(400 710(500 710(630 | 1500 1500 1500 1500 | 234,460 241,490 252,035 269,040 | 196,156 202,065 210,900 225,055 | 161,709 166,630 175,755 185,535 | 127,205 131,005 136,705 145,920 | 107,635 110,865 115,710 123,405 |
| 800(400 800(500 800(630 800(710 | 1500 1500 1500 1500 | 299,488 308,750 323,855 334,970 | 250,610 258,419 271,035 280,355 | 206,625 212,990 223,440 231,135 | 162,545 167,580 175,712 181,764 | 137,560 141,835 148,675 153,805 |
| 900(400 900(500 900(630 900(710 900(800 | 1700 1700 1700 1700 1700 | 424,840 435,385 452,675 465,405 481,365 | 355,395 364,325 378,765 389,405 402,705 | 292,980 300,295 312,170 320,720 332,025 | 230,470 236,170 245,575 252,510 261,155 | 195,035 199,975 207,860 213,655 221,065 |
| 1000(400 1000(500 1000(630 1000(710 1000(800 1000(900 | 1800 1800 1800 1800 1800 1800 | 548,815 559,360 576,555 589,380 605,340 625,385 | 459,135 468,065 482,505 493,145 506,540 523,260 | 378,290 385,605 397,480 406,220 417,335 431,110 | 297,445 303,145 312,455 319,485 328,130 339,055 | 251,560 256,405 264,385 270,180 277,590 286,805 |
| 1200(500 1200(630 1200(710 1200(800 1200(900 1200(1000 | 2000 2000 2000 2000 2000 2000 | 878,370 895,660 908,390 924,350 944,395 966,720 | 735,015 749,550 760,095 773,585 790,305 806,360 | 605,910 617,785 626,620 637,640 651,415 666,710 | 476,615 486,020 492,955 501,600 512,525 524,495 | 403,465 411,350 417,145 424,555 433,770 443,916 |

## Втулка под фланец c  удлиненным хвостовиком

Рисунок 12

Пример условного обозначения: Втулка под фланец с удлиненным хвостовиком,  из полиэтилена ПЭ80, для труб SDR11, наружным присоединительным диаметром 225 мм, для хозяйственно-питьевого водоснабжения

Втулка под фланец с удлиненным хвостовиком ПЭ80 225 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d | l, мм | L*, мм | L*1, мм | Расчетная масса детали в (кг) при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 63 | 49 | 98 | 13 | 0,187 | 0,167 | 0,150 | 0,132 | 0,121 |
| 110 | 79 | 154 | 17 | 0,814 | 0,720 | 0,633 | 0,549 | 0,500 |
| 160 | 115 | 190 | 24 | 1,921 | 1,714 | 1,492 | 1,27 | 1,144 |
| 225 | 115 | 184 | 36 | 4,316 | 3,719 | 3,181 | 2,644 | 2,339 |

Заглушка с удлиненным хвостовиком

Рисунок13

Пример условного обозначения: Заглушка с удлиненным хвостовиком, из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 225, для туб SDR11, хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Заглушка с удлиненным хвостовиком ПЭ80 225 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d | l1 | l2 | L | L1 | Расчетная масса детали в (кг) при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 63 | 14 | 13 | 99 | 49 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| 110 | 17 | 17 | 154 | 79 | 0,85 | 0,70 | 0,55 | 0,40 | 0,30 |
| 160 | 26 | 24 | 190 | 116 | 2,05 | 1,75 | 1,50 | 1,34 | 1,05 |
| 225 | 42 | 36 | 184 | 115 | 3,80 | 3,40 | 1,32 | 3,20 | 2,9 |

Тройник равнопроходный с удлиненными хвостовиками

Рисунок 14

Пример условного обозначения: Тройник равнопроходный с удлиненными хвостовиками, из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 160 мм, для труб SDR11, хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Тройник с удлиненными хвостовиками ПЭ80 225 SDR11 ПИТЬЕВОЙ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L*, мм | l, мм | Расчетная масса детали в (кг) при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 63 | 113 | 64 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,36 |
| 110 | 163 | 89 | 2,06 | 1,8 | 1,73 | 1,6 | 1,40 |
| 160 | 219 | 120 | 4,53 | 4,3 | 4,25 | 4,1 | 3,88 |

Переход с удлиненными хвостовиками

Рисунок 15

Пример условного обозначения: Переход с удлиненными хвостовиками, из полиэтилена ПЭ80, наружными присоединительными диаметрами 225х160, для труб SDR11, хозяйственно-питьевого водоснабжения

Переход с удлиненными хвостовиками ПЭ80 225х160 SDR11 ПИТЬЕВАЯ ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | l, мм | L, мм | l1, мм | Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 110х63 | 84 | 203 | 64 | 0,50 | 0,45 | 0,34 | 0,27 | 0,23 |
| 160х110 | 98 | 243 | 84 | 1,37 | 1,1 | 0,95 | 0,8 | 0,63 |
| 225х160 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отвод 90( с удлиненными хвостовиками

Рисунок 16

Пример условного обозначения: Отвод 90( с удлиненными хвостовиками,  из полиэтилена ПЭ80, наружным присоединительным диаметром 225 мм, для труб SDR11, хозяйственно-питьевого водоснабжения

Отвод 90( с удлиненными хвостовиками ПЭ80 225 SDR11 ПИТЬЕВАЯ

ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L*, мм | l, мм | Расчетная масса детали, кг при допустимых значениях SDR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9 | 11 | 13,6 | 17(17,6) | 21 |
| 63 | 114 | 64 | 0,192 | 0,161 | 0,133 | 0,104 | 0,088 |
| 110 | 156 | 87 | 0,930 | 0,779 | 0,641 | 0,504 | 0,427 |
| 160 | 219 | 121 | 2,818 | 2,357 | 1,943 | 1,528 | 1,294 |
| 225 | 298 | 158 | 7,661 | 6,410 | 5,284 | 4,157 | 3,517 |

Муфта раструбная

Рисунок 17

Пример условного обозначения: Муфта раструбная, из полиэтилена ПЭ80, для труб диаметром 32 мм.

Муфта раструбная ПЭ80 32 ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L, мм | D, мм | Расчетная масса детали, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 43,6 +0,9 | 43,9 +1,2 | 0,029 |
| 50 | 55,0 +2,0 | 66,0+1,0 | 0,076 |
| 63 | 60,4 +1,1 | 79,4+0,6 | 0,12 |

Тройник раструбный

Рисунок 18

Пример условного обозначения: Тройник раструбный, из полиэтилена ПЭ80, для труб диаметром 32 мм.

Тройник раструбный ПЭ80 32 ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L, мм | D, мм | Расчетная масса детали, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 73,9 +1,0 | 43,9 +0,4 | 0,065 |
| 50 | 104,7 +0,5 | 66,8 +0,5 | 0,2 |
| 63 | 124,3 +1,0 | 82,1 +0,6 | 0,4 |

Отвод раструбный

Рисунок 19

Пример условного обозначения: Отвод раструбный, из полиэтилена ПЭ80, для труб диаметром 32 мм.

Отвод раструбный ПЭ80 32 ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L, мм | D, мм | Расчетная масса детали, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 58,2 +1,7 | 44,2 +0,9 | 0,05 |
| 50 | 83,3 +2,2 | 64,7 +1,5 | 0,12 |
| 63 | 101,2 +1,6 | 81 +1,2 | 0,3 |

Переход раструбный

Рисунок 20

Пример условного обозначения: Переход раструбный, из полиэтилена ПЭ80,  для труб диаметром 32 мм

Переход раструбный ПЭ80 32 ТУ 2248-143-00203335-2002

| Диаметр, d, мм | L, мм | D, мм | d*, мм | Расчетная масса детали, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32(50 | 54 +1,3 | 44,4 +0,4 | 32,3 +0,6 | 0,07 |

1.3.3  Массы деталей указанные на рисунках 1-20 являются справочными и могут уточняться в процессе наработки.

1.3.4  Наружные присоединительные диаметры, толщина стенок и их предельные отклонения, овальность должны соответствовать требованиям таблицы 2.

Таблица 2                                                                                       в миллиметрах

| Наружный присоединительный диаметр | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | Овальность, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ном | пред откл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | +0,6 | 2,5 | +0,5 | 3,0 | +0,5 | 3,6 | +0,6 | 3,8 | +0,6 | 4,7 | +0,8 | 5,8 | +0,9 | 7,1 | +1,1 | 1,5 |

1.3.5  Детали с приварными отрезками труб должны изготавливаться из деталей, соответствующих настоящим техническим условиям и отрезков труб по ГОСТ 18599-2001.

Длина отрезков труб, приваренных к заготовкам деталей – (500 (20) мм.

1.3.6  Детали сварные должны изготавливаться из труб по ГОСТ 18599-2001.

1.3.7  Допускается изготовление деталей сборных с использованием деталей по настоящим ТУ и отрезков труб по ГОСТ 18599-2001. Соединение отдельных деталей и отрезков труб должно производится с использованием различных методов сварки. Конструкция деталей сборных должна быть согласована с потребителем.

1.3.8  Максимальное рабочее давление воды при 20 (С для деталей, кроме тройников сварных приведены в таблице 2.

Таблица 2

| SDR | Максимальное рабочее давление воды при 20 (С, МПа |
| --- | --- |
|  | ПЭ63 | ПЭ80 | ПЭ100 |
| SDR 9 | - | 1,60 | - |
| SDR 11 | 1,00 | 1,25 | 1,60 |
| SDR 13,6 | - | 1,00 | 1,25 |
| SDR17 и SDR 17,6 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| SDR 21 | - | 0,63 | - |
| SDR 26 | 0,40 | 0,50 | - |

1.3.9  Максимальное рабочее давление воды при 20 (С для тройников сварных приведены в таблице 3.

Таблица 3

| SDR | Максимальное рабочее давление воды при 20 (С, МПа |
| --- | --- |
|  | ПЭ63 | ПЭ80 | ПЭ100 |
| SDR 9 | - | 1, 25 | - |
| SDR 11 | 0,60 | 1, 20 | 1,25 |
| SDR 13,6 | - | 0,80 | 1,00 |
| SDR17 и SDR 17,6 | 0,40 | 0,63 | 0,80 |
| SDR 21 | - | 0,50 | - |
| SDR 26 | 0,40 | 0,40 | - |

1.3.10  Коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 (С на срок службы 50 лет приведен в приложении А ГОСТ 18599-2001.

1.4  Характеристики

1.4.1  Внешний вид.

Внешние и наружные поверхности детали не должны иметь трещин, вздутий и других повреждений, ухудшающих эксплуатационные свойства.

На наружной поверхности допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и холодных стыков. Допускаются выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях не более 0,5 мм, а на других поверхностях не более 0,3 мм.

Валик сварного шва детали не должен иметь трещин. Допускаются отдельные наружные повреждения валиков сварного шва (срезы, сколы, вдавленности от клеймения стыка), протяженностью не более 20 мм и не затрагивающие основного материала.

Внешний вид детали, сварных швов должен соответствовать контрольным образцам, оформленным согласно приложению Б.

Цвет детали - черный или синий.

1.4.2  Стойкость при постоянном внутреннем давлении.

1.4.2.1 Детали, кроме деталей сварных по показателю стойкость при постоянном внутреннем давлении должны  соответствовать требованиям таблицы 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Значение SDR | Значение показателя для деталей из | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЭ 63 | ПЭ 80 | ПЭ 100 |  |
| Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С, ч, не менее | 21 17 и 17,6 13,6 11 9 | 100 при постоянном внутреннем давлении, МПа 0,79 0,95 1,26 1,58 | 100 при постоянном внутреннем давлении, МПа 0,89 1,07 1,41 1,78 2,23 | 100 при постоянном внутреннем давлении, МПа - 1,48 1,95 2,45 - | ГОСТ 24157-80 |
| Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С, ч, не менее | 21 17 и 17,6 13,6 11 9 | 1000 при постоянном внутреннем давлении, МПа 0,32 0,38 0,50 0,63 | 1000 при постоянном внутреннем давлении, МПа 0,40 0,48 0,63 0,79 0,99 | 1000 при постоянном внутреннем давлении, МПа - 0,60 0,79 0,99 - | ГОСТ 24157-80 |

1.4.2.2  Детали сварные, кроме тройников сварных по показателю стойкость при постоянном внутреннем давлении должны соответствовать требованиям таблицы 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | Значение SDR | Значение показателя для деталей из | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЭ 63 | ПЭ 80 | ПЭ 100 |  |
| Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С, ч, не менее | 21 17 и 17,6 13,6 11 9 | 100 при постоянном внутреннем давлении, МПа 0,79 0,95 1,26 1,58 | 100 при постоянном внутреннем давлении, МПа 0,89 1,07 1,41 1,78 2,23 | 100 при постоянном внутреннем давлении, МПа - 1,48 1,95 2,45 - | ГОСТ 24157-80 |

1.4.2.3  Тройники сварные по показателю стойкость при постоянном внутреннем давлении должны соответствовать требованиям таблицы  6.

Таблица 6

| Наименование показателя | Значение SDR трубы | Значение показателя для деталей из | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЭ 63 | ПЭ 80 | ПЭ 100 |  |
| Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С, ч, не менее | 21 17 и 17,6 13,6 11 9 | 100 при постоянном внутреннем давлении, МПа 0,63 0,79 0,95 1,26 - | 100 при постоянном внутреннем давлении, МПа 0,71 0,89 1,07 1,41 1,78 | 100 при постоянном внутреннем давлении, МПа - - 1,48 1,95 2,45 | ГОСТ 24157-80 |

1.4.3  Изменение внешнего вида после прогрева

1.4.3.1  Детали литьевые должны выдерживать испытания на изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде при температуре 110 (С в течение 60 и 120 мин. в зависимости от максимальной толщины стенки соответственно 8 мм и более 8 мм.

После испытания на деталях не должно быть трещин, проникающих глубже, чем на 50 % толщины стенки.

1.5  Маркировка

1.5.1  Маркировка деталей должна содержать:

- условное наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- условное обозначение детали без указания ее вида и номера технических условий.

Маркировка наносится нагретым штампом и (или) иным способом.

1.5.2  Транспортная маркировка должна наноситься по ГОСТ 14192-96 с указанием основных, дополнительных и информационных данных.

Каждое грузовое место должно снабжаться ярлыком из фанеры или других материалов, обеспечивающих сохранность маркировки, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- юридический адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение деталей;

- знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 для сертифицированной продукции;

-  номер партии;

- количество деталей;

- дата изготовления;

- фамилия упаковщика.

При упаковке в одну тару двух и более партий деталей, ярлык должен содержать сведения о всех упакованных партиях.

1.5.3  Маркировка сварных швов. Маркировка сварных швов включает в себя номер стыка и клеймо сварщика. Номер стыка состоит из даты изготовления и текущего на день изготовления номера.

Номер стыка наносится рядом со сварным швом карандашом-маркером яркого цвета.

Код сварщика наносится клеймом на горячем расплаве грата через 20-40 секунд после окончания операции осадки в процессе охлаждения стыка в зажимах центратора сварочной машины в двух диаметральных точках. Глубина клеймения шва не должна быть ниже поверхности свариваемых деталей.

1.6  Упаковка

1.6.1  Детали упаковывают в следующие виды тары: контейнеры мягкие специализированные (полиэтиленовые, полипропиленовые), мешки тканые полимерные (полиэтиленовые, полипропиленовые), по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

Допускаются другие виды тары, обеспечивающие сохранность деталей. Допускается детали не упаковывать.

1.6.2  Укрупнение грузовых мест производится в пакеты по ГОСТ 24597-81 средствами скрепления по ГОСТ 21650-76 с использованием полипропиленовой ленты и другой материал по нормативной документации, утвержденной.

1.6.3  Упаковка деталей для транспортирования в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-79.

2  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Полиэтилен, применяемый для изготовления деталей, относят к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005-88.

Полиэтилен – горючий материал по ГОСТ 12.1.044-89, температура воспламенения аэрозоля полиэтилена не ниже 300(С, температура самовоспламенения не ниже 380(С,  детали из полиэтилена взрывобезопасны.

Тушение горящих деталей проводят распыленной водой со смачивателем, огнетушащими составами (средствами), двуокисью углерода, пеной, порошком ПФ, песком, кошмой.

2.2  В условиях эксплуатации и хранения деталей не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте влияния на организм человека, работа с ними не требует особых мер предосторожности.

Безопасность технологического процесса при производстве деталей должна соответствовать ГОСТ 12.3.030-83.

При нагревании полиэтилена выше 140 (С возможно выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции, содержащих органические кислоты, карбонильные соединения, в том числе формальдегид, ацетальдегид, оксид углерода, предельно допустимые концентрации которых в воздухе рабочей зоны производственных помещений и класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88 приведены в таблице 7.

Таблица  7

| Наименование продукта | Предельно допустимая концентрация, мг/м3 | Класс опаснос- ти | Действие на организм |
| --- | --- | --- | --- |
| Формальдегид | 0,5 | 2 | Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей. Сенсибилизирует кожу. |
| Ацетальдегид | 5 | 3 | Вызывает раздражение слизистых оболочек. |

Продолжение таблицы 7

| Оксид углерода | 20 | 4 | Вызывает головокружение, чувство слабости, шум в ушах. |
| --- | --- | --- | --- |
| Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту) | 5 | 3 | Раздражает кожу, слизистые оболочки верхних дыхательных путей |
| Аэрозоль полиэтилена | 10 | 4 | При попадании в легкие вызы- вает вяло текущие фиброзные изменения. |

2.3  С целью предотвращения загрязнения атмосферы в процессе производства деталей необходимо соблюдать требования ГОСТ 17.2.3.02-78.

Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) полиэтилена в атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с гигиеническими нормами Минздрава России составляет 0,1 мг/м3 .

Детали стойки к деструкции в атмосферных условиях при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Образующиеся при производстве деталей твердые отходы не токсичны, обезвреживания не требуют, подлежат переработке. Непригодные для переработки отходы подлежат уничтожению в соответствии с санитарными правилами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

3  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1  Детали принимают партиями. Партией считают количество деталей одного вида и конструкции, предъявляемых одновременно к сдаче и сопровождаемых одним документом о качестве.

Размер партии должен быть не более:

- для деталей диаметром до 90 мм включительно – 2000 шт.;

-для деталей диаметром  от 110 до 225 мм включительно – 1000  шт.;

-для деталей диаметром  от 315 до 500 мм включительно – 200 шт.;

-для деталей диаметром  более 500 мм  – 100 шт.

3.2  Документ о качестве должен содержать:

-   наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- место нахождения (юридический адрес) предприятия-изготовителя;

- условное обозначение детали;

- дата выдачи документа о качестве;

- номер партии;

- размер партии;

- дата изготовления;

- результаты испытаний или подтверждение о соответствии партии деталей требованиям настоящих технических условий;

- знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 для сертифицированной продукции;

- подпись и штамп ОТК.

3.3  Детали подвергают приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.                          Частота контроля и объем выборки указаны в таблице 8 .

3.4  Каждую партию деталей подвергают приемо-сдаточным испытаниям по показателям 1, 2 таблицы 8.

Таблица  8

| Наименование показателя | Частота контроля | Объем выборки от партии |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид | На каждой партии | 5 %,но не менее 5 шт. |
| 2 Размеры | На каждой партии | 5 %,но не менее 5 шт. |
| 3 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 (С | 1 раз в полгода | Не менее 3 шт. |
| 4 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 (С: | 1 раз в год | Не менее 3 шт. |
| 5 Изменение внешнего вида после прогрева | 1 раз в год | Не менее 3 шт. |

Примечание: Для партий объемом до 10 шт. деталей включительно, приемо-сдаточные испытания проводят на всех деталях.

3.5  При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному показателю, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний являются окончатель-ными и распространяются на всю партию.

3.6  Детали для периодических испытаний, отбирают из деталей прошедших приемо-сдаточные испытания.

Периодическим испытаниям подвергают детали по показателям 3, 4, 5 таблицы 8.

3.7  Периодические испытания проводят на типовых  представителях  от  каждой  группы и вида деталей по диаметрам: 32 - 63 мм, 63 - 160 мм,  180 - 225 мм, 280- 500 мм и 630-1200 мм.

  - Детали сборные периодическим испытаниям не подвергаются.

3.9  При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному показателю, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний приемку и отгрузку деталей прекращают до выяснения причин несоответствия и их устранения, после чего проводят испытания по данному показателю до получения положительного результата не менее чем на трех последовательных партиях.

4  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Испытания деталей проводят не ранее, чем через 24 ч после изготовления.

4.2  Внешний вид деталей определяют визуально без применения увеличительных приборов сравнением с контрольным образцом контролируемой детали.

4.3  Определение размеров

4.3.1  Применяемый измерительный инструмент:

- линейка металлическая по ГОСТ 427-75;

- штангенциркуль по ГОСТ 166-89;

- стенкомер по ГОСТ 6507-90 типов МТ и МК;

- рулетка по ГОСТ 7502-98.

Допускается применение других средств измерений, обеспечивающих требуемую точность измерений.

4.3.2  Размеры определяют при температуре (23 (5)(С. Перед испытанием образцы выдерживают при указанной температуре не менее 2 ч.

4.3.3  Величину наружного присоединительного диаметра вычисляют как среднее арифметическое из измерений максимального и минимального диаметров в одном сечении на расстоянии до 10 мм от торца. Измерения производят штангенциркулем или микрометром с погрешностью не более (0,1 мм или другим измерительным инструментом с требуемой погрешностью измерения.

Для деталей диаметром более 160 мм значения наружного присоединительного диаметра D в миллиметрах вычисляют по формуле

П

D= ---------  - 2Т

3,14

где: П – периметр, измеренный рулеткой с ценой деления 1 мм,

Т – толщина ленты рулетки, мм, измеренная микрометром с погрешностью не более (0,01.

При расчете величины D округление проводят до 0,1 мм.

Допускается для деталей диаметром 160 мм и менее определять наружный присоединительный диаметр путем замера периметра специальными рулетками, аттестванными в установленном порядке, с ценой нониуса не более 0,1 мм.

4.3.4  Толщину стенки детали в зоне присоединения замеряют микрометром типа МТ, стенкомером индикаторным в четырех равномерно распределенных по окружности точках на расстоянии от 3 до 5 мм от торца. Каждый замер проводят с погрешностью не более (0,01 мм. Полученные значения округляют до 0,1 мм.

Допускается измерение толщины стенки проводить другим измерительным инструментом с требуемой погрешностью измерения.

Для деталей с толщиной стенки более 10 мм замер толщины стенки допускается производить с погрешностью не более  (0,1  мм.

Каждый из замеров не должен выходить за пределы допускаемых отклонений.

4.3.5  Замеры по п.п. 4.3.3 и 4.3.4 проводят на каждом присоединительном конце контролируемого образца детали.

4.3.6  Овальность определяют как разность максимального и минимального значений диаметра, измеренными в одном сечении в соответствии с п.п. 4.3.3 и 4.3.4.

Значения овальности округляют до 0,1 мм.

4.3.7  Выступы от удаленных литников измеряют ся штангенциркулем и на присоединительных поверхностях должны быть не более 0,5 мм, а на других поверхностях не более 3,0 мм.

4.4  Определение стойкости при постоянном внутреннем давлении производят в соответствии с ГОСТ 24157-80 на узлах соединений, собранных как показано в приложении В.

Перед проведением испытаний детали сваривают с отрезками труб соответствующего типоразмера по ГОСТ 18599-2001.

Длину патрубков вычисляют по формуле

L  ( L1 + L2

где L1 – длина, принимаемая равной наружному присоединительному диаметру для деталей диаметром до 225 мм включительно и 250 мм для диаметров более 225 мм.

L2  - длина отрезка трубы, находящаяся в зажиме.

С целью одновременного испытания нескольких образцов, допускается сборка "гирляндой" (приложение Г).

Условия испытаний указаны в таблицах 4, 5, 6.

Если при проведении испытаний образец разрушился до истечения контрольного времени, то результат всего испытания считается отрицательным. В случае, если разрушение произошло по патрубку или сварному шву, образец подлежит замене другим, с проведением повторных испытаний. Если разрушение по сварному шву произошло в месте холодного стыка и при повторных испытаниях разрушение произошло также в этом месте, то результат испытания считается отрицательным.

4.5  Испытания деталей, изготовленных литьем под давлением, на прогрев проводят в сушильном шкафу при температуре (110 ( 2) оС в соответствии с ГОСТ 27077-86.

После проведения испытания образцы извлекают из сушильного шкафа, кондиционируют при температуре (23 ( 2) 0С не менее 2 ч и осматривают на соответствие п.     При необходимости образцы разрезают. Глубину повреждения определяют в процентах как разность исходной толщины стенки в месте наибольшего повреждения и толщины стенки, оставшейся неповрежденной, отнесенную к исходной толщине. Исходная толщина принимается равной толщине стенки по рабочему чертежу. Для измерения оставшейся неповрежденной толщины стенки применяют измерительные лупы ЛИЗ – 10Х по ТУ 3.3.124-81 или другие приборы.

5  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1  Детали не относятся к категории опасных грузов по ГОСТ 19433-88. Транспортирование деталей в упакованном виде производят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2  Детали должны храниться в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Детали должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения должны исключать возможность механического повреждения или деформирования изделий и загрязнения их поверхности.

Допускается хранение на стеллажах без упаковки в связках, поштучно в горизонтальном или вертикальном положении высотой в один ряд, а также в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1  Изготовитель гарантирует соответствие деталей требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования и хранения.

6.2  Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

МАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНА,

ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Таблица А.1

| Наименование полиэтилена по настоящим техническим условиям | Обозначение марок полиэтилена по действую- щим нормативным доку- ментам на полиэтилен | Обозначение НД |
| --- | --- | --- |
| ПЭ 63 | 273-79 | ГОСТ 16338-85 |
| ПЭ 80 | ПЭ80Б-275 | ТУ 2243-046-00203521-98 |
| ПЭ 100 При освоении производства или закупке по импорту |  |  |
| Полиэтилен дробленый | Ж 6 | ТУ 2298-115-00203335-99 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Б.1  Контрольный образец представляет собой одну или несколько деталей,  одного наружного присоединительного диаметра, с нанесенной маркировкой,  и  изготовленных в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

Б.2  Контрольные образцы оформляют на один типовой представитель от каждой группы и вида деталей по диаметрам: 32 - 63 мм, 63 - 160 мм,  180 – 225 мм, 280- 500 мм, 500 мм и более, и распространяются на все SDR.

Б. 3  К контрольному образцу прикрепляют опломбированный ярлык, в котором указывают:

- условное обозначение детали;

- наименование предприятия – изготовителя;

- гриф утверждения контрольного образца руководителем предприятия – изготовителя, заверенный круглой печатью с указанием даты утверждения;

- гриф согласования с любой испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в области испытания труб и соединительных деталей из пластмасс.

Б 4.  Контрольный образец утверждают на срок действия настоящих технических условий. При внесении изменений в п. 1.4.1 настоящих технических условий образцы подлежат переутверждению.

Б. 5  Контрольные образцы хранят на предприятии-изготовителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Примеры сварки соединительных деталей с трубами

для испытания внутренним гидростатическим давлением

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Пример сварки образцов в виде гирлянды

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

(обязательное)

Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер документа, подпун- кта, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз- духу рабочей зоны. | 2.1, 2.2 |
| ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенкла- тура показателей и методы их определения. | 2.1 |
| ГОСТ 12.3.030-83 Переработка пластических масс. Требования безопасности. | 2.2 |
| ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допус- тимых выбросов вредных веществ промышленными пред- приятиями. | 2.3 |
| ГОСТ166-89 Штангенциркули. Технические условия. | 4.3.1 |
| ГОСТ 427-75 Линейки металлические. | 4.3.1 |
| ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия. | 4.3.1 |
| ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические ус- ловия. | 4.3.1 |
| ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. | 1.5.2 |
| ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Испол- нения для разных климатических районов. Категории, ус- ловия эксплуатации, хранения и транспортирования в час- ти воздействия климатических факторов внешней среды. | 5.2 |
| ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транс- портирование и хранение. | 1.6.3 |
| ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия. | приложение А |
| ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. | 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 4.4 |
| ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка. | 5.1 |
| ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспорт- ных пакетах. Общие требования. | 1.6.2 |
| ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении. | 1.4.2, 4.4 |
| ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и раз- меры. | 1.6.2 |
| ГОСТ 27077-86 Детали соединительные из термопластов. Определение изменения внешнего вида после прогрева. | 4.5 |
| ГОСТ Р 50460-92 Знаки соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования. | 1.5.2, 3.1 |
| ТУ 3.3.125-81 Лупы измерительные | 4.5 |

| ТУ 2243-046-00203521-98 Композиция полиэтилена средней плотности для труб и соединительных деталей газораспределительных сетей марок ПЭ80Б-275 иПЭ80Б-286. | приложение А |
| --- | --- |
| ТУ 2298-115-00203335-99 Отходы производств полиэтилена низкого давления и пе- реработки пластмасс. | приложение А |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изме- нение | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в доку- менте | № доку- мента | Входящий № сопрово- дительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ных | заменен- ных | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

20

R*

L

l

L1*

l

l

L

L

l

l1

L

90(

r

R*

r

R(*

r

45(

30(

##### R=1,5d

l*

L*

45(

R=  1,5d

L*

l*

l*

L*

60(

R=  1,5d

L*

l*

L*

l*

90(

R=1,5d

L*

l*

90(

L

L/2

l*

l*

L/2

L

l

L*1

L*

L1

l1

l2

L

l

L*

L*

L*

l

l1

l

L

l

L*

l

L*

D

L

d

d

D

L

d

D

L